Załącznik nr 8 do SIWZ

OPIS TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania

2. 	Cel opracowania

3. 	Opis sytuacji

4.	Warunki gruntowo-wodne

5.	Urządzenia obce

6.	Organizacja ruchu

7. 	Parametry techniczne

8. 	Konstrukcja nawierzchni

9. 	Odwodnienie

10. 	Opis istotnych parametrów

11. 	Technologia robót

12.	Oddziaływanie na środowisko

#### CZĘŚĆ GRAFICZNA

            - Plan sytuacyjny 1:1000………………………………….…......rys. nr1

      - Przekrój normalny 1:25	……………………………………rys. nr 2

### OPIS TECHNICZNY

1. 	Podstawa opracowania:

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000

- Wizja w terenie i pomiary uzupełniające

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

2. 	Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w m. Panienka  gmina Jaraczewo polegająca na zmianie nawierzchni istniejącej jezdni tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną.

3. 	Opis sytuacji:

Projektowana przebudowa nie zmienia istniejącego przebiegu trasy w 	planie. Przebudowana droga  stanowi odcinek prosty o przekroju 	drogowym.

4.	Warunki gruntowo-wodne:

Z uwagi na brak badań gruntów podłoża drogowego na podstawie wiedzy Zamawiającego oraz własnej analizy należy przyjąć warunki wodne jako przeciętne, a występujące grunty jako niewysadzinowe 
(rumorze niegliniaste, żwiry i pospółki), kwalifikujące je do grupy nośności podłoża G1.

5.  	Urządzenia obce:

W koronie drogi objętej projektowaną nawierzchnią nie występują urządzenia 	obce.

6. 	Organizacja ruchu:

Organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

7. 	Parametry techniczne:

Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne:

- Klasa drogi				-	L

- Kategoria ruchu				-	KR1

- Nośność podłoża			-	G1

- Prędkość projektowa			-	Vp = 30 km/h

- Szerokość jezdni			-	4,00 m

- Pochylenie poprzeczne jezdni	-	2%

8. 	Konstrukcja nawierzchni:

- 3cm       -	nawierzchnia ścieralna z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70

- 4cm       -	nawierzchnia wiążąca z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11W50/70

- 8cm   -    górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- 15cm       -          dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabiliozowanego mechanicznie

9. 	Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywać się będzie powierzchniowo nadając jezdni normatywny spadek poprzeczny 
i podłużny poprzez pobocze na pozostałą cześć pasa drogowego.

10.	Opis istotnych parametrów:

- Mechaniczne wykonanie koryta			-	  1259,48 m2

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm		-	  1259,48 m2

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.8cm-	  1259,48 m2

- Ułożenie nawierzchni wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70 grubości 4 cm			-	  1259,48 m2

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 3 cm				-	  1234,22 m2

- Plantowanie poboczy					-	  1068,00 m2

11. 	Technologia robót:

Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi specyfikacjami technicznymi i normami.

12. 	Oddziaływanie na środowisko:

Przebudowa drogi jest inwestycją, która poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu. Projektowana inwestycja będzie w fazie realizacji posiadać niekorzystny wpływ na środowisko związany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. W fazie eksploatacji rozpatrywana inwestycja nie przyniesie negatywnych skutków dla środowiska.

W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych bądź ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego.

Opracował:

Wiesław Kostórkiewicz