SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach gminnych:

-	droga Łobez – Panienka dz. nr  188/1(obręb Łobez)
     w km 0+550 ÷ 1+150	szer. 4,00m

-	droga Poręba - Cerekwica    dz. nr  254 (obręb Łowęcice), 
                                                   dz. nr 111; 2 (obręb Cerekwica)

w km 0+000 ÷ 0+750	szer. 3,00m

Odcinki w/w dróg posiadają  nawierzchnię tłuczniową  charakteryzującą się lokalnymi nierównościami.

Opis robót.

- Podbudowy.

Wyrównanie podbudowy tłuczniem..

Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania, powierzchnia 	podbudowy powinna zostać oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń. 	Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub podbudowy z kruszyw 	przewidziana do wyrównania, powinna zostać przed układaniem 	warstwy wyrównawczej zoskardowana na głębokość 7 cm.                    	W miejscach gdzie grubość warstwy wyrównawczej jest mniejsza od 	grubości minimalnej warstwy wyrównawczej, istniejącą podbudowę 	należy wzruszyć na taką głębokość, aby wraz z przewidywaną warstwą 	wyrównawczą zapewniła po zagęszczeniu jej stabilność. Minimalna 	grubość układanej warstwy wyrównawczej z tłucznia nie może być po 	zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie. 	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania 	wyrównania podbudowy oraz dotyczących cech geometrycznych 	wykonanego wyrównania podano w OST D-04.04.04 „Podbudowa 
	z tłucznia kamiennego” pkt 6. Jednostką obmiarową jest metr 	sześcienny wbudowanego kruszywa.

Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy tłuczniem obejmuje:

- transport materiału na plac budowy,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie tłucznia,

- rozłożenie kruszywa klinującego,

- zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 
w specyfikacji technicznej.

- Nawierzchnie.

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 	powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być 	sucha i czysta. Ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być 	wykonane układarką wyposażoną w układ z automatycznym 	sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. Warstwa 	nawierzchni może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 	niższa od + 100 C . Nie dopuszcza się układania mieszanki 	mineralno-	asfaltowej na mokrym 	podłożu, podczas opadów atmosferycznych 	oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Mieszankę mineralno-asfaltową 	należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 	czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas 	transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 	godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 	wbudowania.

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego 				obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych

- Roboty wykończeniowe

Utwardzenie poboczy

Do wykonania utwardzonych poboczy należy użyć tłucznia o uziarnieniu 0/31,5mm. Technologia jak przy wykonywaniu podbudowy tłuczniowej.

- ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT.

„Przebudowa drogi Łobez - Panienka”

- Wyrównanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym 
na średnią grubość 7cm					-	  172,20 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		-	2400,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	-	  600,00 m2

„Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica”

- Wyrównanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym 
na średnią grubość 7cm					-	  168,00 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 4 cm		-	2250,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	-	  750,00 m2

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ.

Nadzór techniczny.

Kierownik budowy – osoba wskazana przez wykonawcę legitymująca się wykształceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej 
i posiadająca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru – osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.

Operatorzy sprzętu i kierowcy.

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.

Robotnicy.

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposażeni w odzież roboczą i posiadać środki ochrony osobistej.

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU.

Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji niezbędnym sprzętem do wykonania robót związanych z  remontem przedmiotowej drogi.

Za niezbędny uważa się:

- Walec statyczny

- Walec wibracyjny

- Układarka mas bitumicznych

- Środki transportowe o ład. pow.15 ton (w zakresie zapewniającym ciągłą dostawę mma)

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudowania winny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, receptury dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie 
i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

6.	POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Ogólne.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- oznakować roboty zgodnie z projektem;

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności realizacji robót;

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych.

Kontrola jakości robót.

Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Warunki odbioru robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji. Wykonawca zgłasza do odbioru roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodności lub uchybień Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w ciągu 30 dni od zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości robót. Dokonywany jest na podstawie odbiorów robót zanikających, badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, kosztorys powykonawczy. Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji.