SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach gminnych:

-	ulica Okrężna w Noskowie  	dz. nr  296/2 (obręb Nosków)
     w km 0+000 ÷ 0+276	szer. 3,30m, nawierzchnia bitumiczna

-	droga w m. Jaraczewo    		dz. nr  641 (obręb Jaraczewo),

w km 0+000 ÷ 0+096	szer. 4,00m, nawierzchnia gruntowa

-	droga w m. Parzęczew    		dz. nr  50 (obręb Parzęczew),

w km 0+000 ÷ 0+348	szer. 3,70m, nawierzchnia bitumiczna

- 	droga w m. Suchorzewko    	dz. nr  100;  179; 67 
                                                     (obręb   Suchorzewko),

w km 0+000 ÷ 0+348	szer. 3,00 – 4,00m, nawierzchnia
                                                          brukowa i tłuczniowa

Odcinki w/w dróg posiadają  nawierzchnie charakteryzujące się znacznym zużyciem, nienormatywnymi spadkami poprzecznymi oraz lokalnymi nierównościami.

Opis robót.

- Podbudowy.

## Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie 
i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, 
a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, 
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.

## Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony
i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez przedstawiciela zamawiającego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97.Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481.

## Warstwa z  kruszywa stabilizowanego cementem

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane 
w poniższej tablicy:

| Lp. | Właściwości | Wymagania | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej niż: | 30 | PN-B-06714-15 |
|  | ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: | 15 |  |
| 2 | Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: | wzorcowa | PN-B-06714-26 |
| 3 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: | 0,5 | PN-B-06714-12 |
| 4 | Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: | 1 | PN-B-06714-28 |

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte 
i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 10 %. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, 
z tolerancją +10%, -20% jej wartości. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia 
i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej musi być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub 
w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie 
i ponowne zagęszczenie.

## Podbudowa tłuczniowa

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa:

- tłuczeń 0/31,5; 0/63

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni.

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne 
w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. 
Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć 
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

- Nawierzchnie.

Zabezpieczenie nawierzchni geosiatką.

Do wykonania powyższych robót należy stosować następujące materiały:

- emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 60% - 70%, siatkę z włókien szklanych.

Do wykonania robót należy zastosować siatkę z włókien szklanych o niżej podanych parametrach.

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Materiał | włókno szklane |
| Wydłużenie graniczne przy zerwaniu | max. 4,5 |
| Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] wszerz wzdłuż | min. 100 min. 100 |

Celem ułożenia siatki powierzchnię podłoża należy oczyścić i usunąć wszelkie luźne części. Podłoże należy skropić emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od około 0,33 kg/m2 (emulsja 60%) do 0,28 kg/m2 (emulsja 70%). Strefa zakotwienia siatki powinna wynosić min 50 cm. Rozłożenie siatki może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby była lekko klejąca się, ale nie przywierała. W przypadku rozkładania ręcznego należy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd walca ogumionego. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podłoża. Siatkę należy układać „na zakład”. Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych jak i poprzecznych. Szerokość zakładu ok. 10 cm. Docinanie siatki na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym może się odbywać przy wykorzystaniu zarówno przyrządów ręcznych (nóż, nożyczki itp.) jak 
z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowe itp). Po rozłożonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwą bitumiczną nawierzchni może odbywać się ruch pojazdów używanych do układania tej warstwy jak również dopuszcza się ogólny ruch kołowy 
w ograniczonym zakresie (ograniczenie szybkości przejazdu i okresu użytkowania ułożonej siatki).

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 	powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być 	sucha i czysta. Ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być 	wykonane układarką wyposażoną w układ z automatycznym 	sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. Warstwa 	nawierzchni może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 	niższa od + 100 C . Nie dopuszcza się układania mieszanki 	mineralno-	asfaltowej na mokrym 	podłożu, podczas opadów atmosferycznych 	oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Mieszankę mineralno-asfaltową 	należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 	czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas 	transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 	godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 	wbudowania.

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego 				obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych

- Roboty wykończeniowe

Utwardzenie poboczy

Do wykonania utwardzonych poboczy należy użyć tłucznia o uziarnieniu 0/31,5mm. Technologia jak przy wykonywaniu podbudowy tłuczniowej.

- ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT.

Zadanie nr 1 „Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie”

- Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
nawierzchni bitumicznej					-	941,00 m2

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		-	941,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	-	285,50 m2

Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi w m. Jaraczewo”

- Wykonanie koryta gł. 10 cm					 -	400,08 m2

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża				-	400,08 m2

- Wykonanie podbudowy grub. 15cm z kruszyw łamanych 
      stabilizowanych mechanicznie 0/63mm			-	400,08 m2

- Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
      podbudowy tłuczniowej					-	192,00 m2

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
     mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 4 cm		 -	390,45 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	-	184,00 m2

Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi  w m. Parzęczew”

- Roboty pomiarowe						  -       348,00 m

- Wykonanie koryta na poszerzeniu gł. 40cm			-	511,56m2

- Wykonanie koryta na zjazdach gł. 20cm			-	121,40m2

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża				-	632,96 m2

- Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego 
      cementem gr. 10cm						-	632,96 m2

- Wykonanie podbudowy grub. 20 cm z kruszyw łamanych 
      stabilizowanych mechanicznie 0/63mm			-	511,56 m2

- Wykonanie podbudowy grub. 15cm z kruszyw łamanych 
      stabilizowanych mechanicznie 0/63mm			-	121,40 m2

- Wykonanie podbudowy z mieszanki 
      mineralno-asfaltowej gr. 7cm					-	487,20 m2

- Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej			-	348,00 m2

- Wyrównanie podbudowy mieszanką 
      mineralno-bitumiczną w ilości 75kg/m2			-	  65,25 Mg

- Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
      podbudowy bitumicznej					-	1740,00 m2

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
     mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		 -	1861,40 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	-	333,50 m2

- Wyrównanie poboczy materiałem miejscowym		-	667,00 m2

Zadanie nr 4 „Przebudowa drogi  w m. Suchorzewko”

- Roboty pomiarowe						  -       175,00 m

- Wykonanie koryta na poszerzeniu gł. 40cm			-	117,00 m2

- Wykonanie koryta na zjazdach gł. 20cm			-	145,50m2

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża				-	262,50 m2

- Wykonanie podbudowy grub. 20 cm z kruszyw łamanych 
      stabilizowanych mechanicznie 0/63mm			-	262,50 m2

- Wykonanie podbudowy z mieszanki 
      mineralno-asfaltowej gr. 7cm					-	262,50 m2

- Wyrównanie podbudowy mieszanką 
      mineralno-bitumiczną w ilości 125kg/m2			-	  74,31 Mg

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
     mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		 -	722,50 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 10 cm	-	175,00 m2

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ.

Nadzór techniczny.

Kierownik budowy – osoba wskazana przez wykonawcę legitymująca się wykształceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej 
i posiadająca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.

Operatorzy sprzętu i kierowcy.

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.

Robotnicy.

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposażeni w odzież roboczą i posiadać środki ochrony osobistej.

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU.

Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji niezbędnym sprzętem do wykonania robót związanych z  remontem przedmiotowej drogi.

Za niezbędny uważa się:

- Walec statyczny

- Walec wibracyjny

- Układarka mas bitumicznych

- Środki transportowe o ład. pow.15 ton (w zakresie zapewniającym ciągłą dostawę mma)

- Koparka o poj. łyżki min. 0,25 m3

- Zagęszczarka płytowa

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudowania winny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, receptury dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie 
i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

6.	POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Ogólne.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- oznakować roboty zgodnie z projektem;

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności realizacji robót;

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych.

Kontrola jakości robót.

Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Warunki odbioru robót.

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego na każdym stadium realizacji. Wykonawca zgłasza do odbioru roboty ulegające zakryciu. W przypadku niezgodności lub uchybień przedstawiciel zamawiającego ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w ciągu 30 dni od zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości robót. Dokonywany jest na podstawie odbiorów robót zanikających, badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, kosztorys powykonawczy. Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji.