SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ścieralnej 
z mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach gminnych:

droga w m. Cerekwica Stara		w km 0+000 ÷ 0+470	szer. 4,00m

droga Jaraczewo-Łukaszewo 	w km 0+000 ÷ 0+230	szer. 4,00m

droga w m. Cerekwica Nowa		w km 0+000 ÷ 0+560	szer. 3,00m

ulica Parkowa w Goli    		w km 0+000 ÷ 0+120	szer. 4,00m

droga w m. Wojciechowo	           w km 0+000 ÷ 0+120	szer. 4,00m

droga Parzęczew – Nosków		w km  0+390 ÷ 1+690	szer. 5,00m

ulica Okrężna w Noskowie		w km  0+300 ÷ 1+200	szer. 3,20m

Odcinki dróg (droga w m. Cerekwica Stara, droga Jaraczewo-Łukaszewo, droga 
w m. Cerekwica Nowa, ul. Parkowa w m. Gola,  droga w m. Wojciechowo,) posiadają  nawierzchnię tłuczniową  charakteryzującą się lokalnymi,  nierównościami 
w przekroju podłużnym i poprzecznym. Droga Parzęczew-Nosków i ulica Okrężna 
w Noskowie posiada nawierzchnię bitumiczną o znacznym stopniu wyjałowienia lepiszcza bitumicznego z licznymi spękaniami powodującymi nasiąkliwość nawierzchni.

Opis robót.

- Roboty rozbiórkowe.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych, należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić uzyskując wskaźnik zagęszczenia min. 0,97.

- Podbudowy.

Podbudowa tłuczniowa

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa:

- tłuczeń 0/31,5; 0/63

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni.

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć 
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Wyrównanie podbudowy tłuczniem..

Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania, powierzchnia 	podbudowy powinna zostać oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń. 	Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub podbudowy z kruszyw 	przewidziana do wyrównania, powinna zostać przed układaniem warstwy wyrównawczej zoskardowana na głębokość 7 cm. W miejscach gdzie grubość warstwy wyrównawczej jest mniejsza od grubości minimalnej warstwy wyrównawczej, istniejącą podbudowę należy wzruszyć na taką głębokość, aby wraz z przewidywaną warstwą wyrównawczą zapewniła po zagęszczeniu jej stabilność. Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania podbudowy oraz dotyczących cech geometrycznych wykonanego wyrównania podano w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 6. Jednostką obmiarową jest metr sześcienny wbudowanego kruszywa.

Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy tłuczniem obejmuje:

- transport materiału na plac budowy,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie tłucznia,

- rozłożenie kruszywa klinującego,

- zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 
w specyfikacji technicznej.

Nawierzchnie.

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 	powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być 	sucha i czysta. Ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wykonane układarką wyposażoną w układ z automatycznym 	sterowaniem grubości warstwy 
i utrzymywaniem niwelety. Warstwa 	nawierzchni może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 	niższa od + 100 C . Nie dopuszcza się układania mieszanki 	mineralno-	asfaltowej na mokrym 	podłożu, podczas opadów atmosferycznych 	oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 	czasie transportu 
i podczas oczekiwania na rozładunek.   Czas 	transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 	godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 	wbudowania.

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego 	obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych

- ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT.

„Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara”

- Wyrównanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym 
na średnią grubość 5cm					-	  96,35 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		-	1880,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	-	  470,00 m2

„Przebudowa drogi Jaraczewo-Łukaszewo”

- Wyrównanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym 
     na średnią grubość 3cm					 -	   28,29 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
     mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		 -	 920,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm  -	 230,00 m2

- Wykonanie studni ściekowych				 -                  2 kpl

- Wykonanie przykanalika	PCV Ø160mm		-	         7 mb

„Przebudowa drogi  w m. Cerekwica Nowa”

- Wyrównanie istniejącej podbudowy tluczniem kamiennym 
na średnią grubość 5cm					-	  86,80 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		-	1680,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	-	  448,00 m2

„Przebudowa ulicy Parkowej w Goli”

- Wyrównanie istniejącej podbudowy tluczniem kamiennym 
na średnią grubość 5cm					-	  24,60 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		-	  480,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	-	  120,00 m2

„Przebudowa drogi  w m. Wojciechowo”

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm 
grubości 8 cm							-	502,00 m2

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		-	 490,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	-	  120,00 m2

- Wykonanie przepustu pod zjazdem  Ø500mm
wraz ze ściankami czołowymi					-		6mb

„Przebudowa drogi  Parzęczew - Nosków”

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej  grubości 4 cm	-	50,00 m2

- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej
emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2				-	6500,00 m2

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 4 cm		-          6500,00 m2

- Plantowanie poboczy 						-          1050,00 m2

„Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie”

- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej
emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2				-	2880,00 m2

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 4 cm		-          2880,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 4 cm	-	  900,00 m2

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ.

Nadzór techniczny.

Kierownik budowy – osoba wskazana przez wykonawcę legitymująca się wykształceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej 
i posiadająca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru – osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.

Operatorzy sprzętu i kierowcy.

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.

Robotnicy.

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposażeni w odzież roboczą i posiadać środki ochrony osobistej.

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU.

Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji niezbędnym sprzętem do wykonania robót związanych z  remontem przedmiotowej drogi.

Za niezbędny uważa się:

- Walec statyczny

- Walec wibracyjny

- Układarka mas bitumicznych

- Równiarka

- Skrapiarka

- Środki transportowe o ład. pow.15 ton (w zakresie zapewniającym ciągłą dostawę mma)

- Środki transportowe o ład. 10-15 ton

- Koparka o poj. łyżki min. 0,15 m3

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudowania winny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, receptury dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie 
i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

6.	POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Ogólne.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- oznakować roboty zgodnie z projektem;

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności realizacji robót;

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych.

Kontrola jakości robót.

Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Warunki odbioru robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji. Wykonawca zgłasza do odbioru roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodności lub uchybień Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w ciągu 30 dni od zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości robót. Dokonywany jest na podstawie odbiorów robót zanikających, badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, kosztorys powykonawczy. Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji.