SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przebudowa dróg - nawierzchnie bitumiczne

- Przebudowa ulicy Polnej w Górze

- Przebudowa drogi Bielejewo – Szypłów

- Przebudowa drogi w m. Suchorzewko

- Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara

- LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach gminnych:

-	ulica Polna w Górze  	dz. nr  231 (obręb Góra)
     w km 0+385 ÷ 0+765	szer. 4,00m, nawierzchnia tłuczniowa

-	droga Bielejewo-Szypłów  dz. nr  28; 64 (obręb Bielejewo),

w km 0+250 ÷ 0+750	szer. 4,00m, nawierzchnia tłuczniowa

-	droga w m. Suchorzewko  dz. nr  54/1; 67 
                                                (obręb  Suchorzewko),

w km 0+175 ÷ 0+445	szer. 4,00m, nawierzchnia tłuczniowa

-	droga w m. Cerekwica Stara	dz. nr 21/9 (obręb Cerekwica)
	w km 1+100 ÷ 1+350	szer. 4,00m, nawierzchnia tłuczniowa

Odcinki w/w dróg posiadają  nawierzchnie charakteryzujące się znacznym zużyciem, nienormatywnymi spadkami poprzecznymi oraz lokalnymi nierównościami.

Opis robót.

- Podbudowy.

## Podbudowa tłuczniowa

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa:

- tłuczeń 0/31,5; 0/63

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni.

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne 
w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. 
Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć 
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

- Nawierzchnie.

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 	powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być 	sucha i czysta. Ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być 	wykonane układarką wyposażoną w układ z automatycznym 	sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. Warstwa 	nawierzchni może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 	niższa od + 100 C . Nie dopuszcza się układania mieszanki 	mineralno-	asfaltowej na mokrym 	podłożu, podczas opadów atmosferycznych 	oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Mieszankę mineralno-asfaltową 	należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 	czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas 	transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 	godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 	wbudowania.

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego 				obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych

- Roboty wykończeniowe

Utwardzenie poboczy

Do wykonania utwardzonych poboczy należy użyć tłucznia o uziarnieniu 0/31,5mm. Technologia jak przy wykonywaniu podbudowy tłuczniowej.

- ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT.

Zadanie nr 1 „Przebudowa ulicy Polnej w Górze”

- Wyrównanie istniejącej podbudowy 
tłuczniem kamiennym na średnią grubość 10 cm	-	  155,80 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 4 cm	-	1520,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 
gr. 10 cm							-	  380,00 m2

Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi Bielejewo- Szypłów”

- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 
kamiennym na średnią grubość 10 cm			-	 205,00 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 4 cm	-	2000,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 
gr. 10 cm							-	  500,00 m2

Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi  w m. Suchorzewko”

- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 
kamiennym na średnią grubość 10cm			-	   110,70 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 4 cm	-	1080,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 
gr. 10 cm							-	  270,00 m2

Zadanie nr 4 „Przebudowa drogi  w Cerekwicy Starej”

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
naw. bitumicznej					-	1000,00 m2

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 4 cm	-	1000,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	-	  250,00 m2

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ.

Nadzór techniczny.

Kierownik budowy – osoba wskazana przez wykonawcę legitymująca się wykształceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej i posiadająca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru – osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.

Operatorzy sprzętu i kierowcy.

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.

Robotnicy.

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposażeni w odzież roboczą i posiadać środki ochrony osobistej.

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU.

Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji niezbędnym sprzętem do wykonania robót związanych z  przebudową przedmiotowych dróg.

Za niezbędny uważa się:

- Walec statyczny

- Walec wibracyjny

- Układarka mas bitumicznych

- Szczotka mechaniczna

- Skrapiarka

- Środki transportowe o ład. pow.15 ton (w zakresie zapewniającym ciągłą dostawę mma)

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudowania winny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, receptury dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie 
i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

6.	POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Ogólne.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- oznakować roboty zgodnie z projektem;

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności realizacji robót;

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych.

Kontrola jakości robót.

Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

Warunki odbioru robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji. Wykonawca zgłasza do odbioru roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodności lub uchybień Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w ciągu 30 dni od zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości robót. Dokonywany jest na podstawie odbiorów robót zanikających, badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, kosztorys powykonawczy. Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji.